Полисульфонатотетрафенилметациклофаноктол как основа новых электродных материалов для водородного топливного элемента

Постоянно нарастающий дефицит топлива и ухудшение экологической обстановки в большинстве регионов промышленно развитых стран дали существенный импульс исследованиям в области альтернативной энергетики. Один из наиболее перспективных способов преобразования энергии осуществляется в топливных элементах (ТЭ).

К общепризнанным достоинствами ТЭ относится то, что они преобразуют химическую энергию в электрическую с высоким коэффициентом полезного действия и экологически безопасны согласно работ [1, 2].

В настоящее время практически во всех промышленно развитых странах существуют национальные программы по развитию энергетики на ТЭ.

Успех в области разработки ТЭ нового поколения в значительной степени определяется прогрессом в создании новых функциональных материалов, в частности электродных материалов, обеспечивающих эффективный транспорт газов или жидкостей, ионов и электронов.

Нами проведено изучение электрохимических свойств полисульфонатотетрафенилметациклофаноктола и нано композитов на его основе с целью получения новых электродных материалов для водородного ТЭ, в котором на аноде протекает процесс окисления водорода, а на катоде - восстановления кислорода.

Экспериментальная часть исследований

Сетчатый полисульфонатотетрафенилметациклофаноктол был получен [3] в виде сферических гранул диаметром 0.05-0.5 мм двукратным сульфированием полимера, синтезированного каталитической резольной поликонденсацией cis-тетрафенилметациклофаноктола с формапьдегидом по методике [4].

В рамках исследований были приняты следующие допущения:

- Ионообменная емкость полисульфонатотетрафенилметациклофаноктола по 0.1 М NaOH и по 0.1 М NaCl, составляет 5.6 и 2.4 эквивалентов на килограмм сухого полимера.

- Палладиевые композиты, содержащие 2-5% металла, получали [5] введением тетрааммиаката палладия в полисульфонатотетрафенилметациклофаноктол методом ионного обмена из раствора, содержащего также значительное количество инертных к восстановлению катионов, и последующим гидрированием полимера при 1.013*10-5 Па и 363 К.

- Дисперсность металлических частиц палладия, рассчитанная по данным рентгеновского рассеяния по полуширине рефлекса при 2θ = 40.1°, составляет 25±5 нм.

- Для получения [5] палладиевосеребряного композита в палладиевый композит методом ионного обмена вводили катионы серебра и восстанавливали их в полимерной фазе водородом при 363 К и 1.013-10-5.

- Дисперсность металлического серебра, рассчитанная по полуширине рефлекса при 2θ = 38.1°, равняется 50±5 нм.

- Палладиевосеребряный композит содержит 0.02 г палладия и 0.1 г серебра на 1г сухого полимера.

Измерения электрических потенциалов электродов на основе нано композитов проводили с использованием электрода насыпного типа и электрохимической ячейки, предложенных в работе [6] для измерения потенциалов металлсодержащих композитов.

Схема установки для измерения потенциалов металлсодержащих композитов представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 - Схема для измерения потенциала электрода на основе нанокомпозита

Где насыпной электрод (а) состоит из:

- 1 - платиновый токоотвод.

- 2 - нанокомпозит.

Где электрохимическая ячейка (б) состоит из:

- 3 - рабочее отделение с раствором электролит насыпным (4) и платиновым (5) электродами.

- 6 - вспомогательное отделение с хлорсеребряным электродом (7).

- 8 - солевой мост.

- 9 - высокоомный вольтметр.

Согласно собранной схемы получили следующее:

- Насыпной электрод представлял собой стеклянный цилиндр диаметром 8 мм и высотой в 12 мм, в дно которого впаяна платиновая пластина, служащая токоотводом.

- На платиновую пластину помещался слой нано композита.

- Насыпной электрод погружали в водные растворы H2SO4, через которые пропускали Н2 или O2.

- Концентрация растворов H2S04 изменялась от 1*10-3 до 1 моль*л-1, давление газа равнялось 1,013*10-5 Па.

- Электродом сравнения служил насыщенный хлорсеребряный электрод, находящийся во вспомогательном отделении ячейки.

- Контакт между исследуемым раствором и раствором вспомогательного отделения осуществлялся агар-агаровым мостом.

- Разность потенциалов регистрировалась высокоомным ампервольтметром Р-386.

- Измерения прекращали, когда изменение потенциалов насыпного и контрольного платинового электродов не превышала 0.002 В в течение 30 мин.

Значения электрических потенциалов электродов на основе нанокомпозитов относительно хлорсеребряного электрода приведены на рисунок 2:

Рисунок 2 – Схема экспериментального топливного элемента

где

- 1 – анод.

- 2 – катод.

- 3 – мембрана.

- 4 – абсорбер.

Принципиальная схема работы топливного элемента включала следующие операции:

- Суспензия, состоящая из сферических гранул электродного материала и раствора серной кислоты, обрабатывалась в абсорбере рабочим газом (водородом или кислородом).

- Происходит покачивание через электродную камеру топливного элемента.

- Далее раствор возвращается в абсорбер.

- Для токоотвода в электродных камерах использовалась платиновая сетка.

- Катодная и анодная камеры толщиной 1 мм разделялись мембранами МК-40 и МФА-МА.

Результаты исследований

Предполагаемая структура сетчатого полисульфотетрафенилметациклофаноктола представлена [3] формулой, представленной на рисунке З:

Рисунок 3 – Предполагаемая структура сетчатого полисульфотетрафенилметациклофаноктола

Благодаря строению метациклофаноктола получаем:

- Гидрофобные слои на молекулярном уровне.

- Пояс сформированный ареновыми фрагментами и гидрофильными заместителями.

- Сетчатый полисульфотетрафенилметациклофаноктол обладает пористостью с сочетанием гидрофильных слоев.

Это должно способствовать оптимальному распределению жидкости и газа в материале электрода и повышенною эффективности работы топливного элемента.

Полимер содержит ионогенные ОН- и S03H- группы, диссоциирующие в полярных растворителях с образованием подвижных протонов, поэтому в набухшем состоянии обладает ионной проводимостью.

В таблице 1 приведены значения удельной электрической проводимости полисульфонатотетрафенилметациклофаноктола в форме одно и двухзарядных катионов:

Таблица 1 - Удельная электрическая проводимость политетрафенилиметациклофаноктола (χ) приведенного в равновесие с раствором электролита при 298 К

Из таблицы следует:

- Электропроводность Н-формы полисульфонатотетрафенилметациклофаноктола является наибольшей и достигает 200 мСм*см-1.

- Высокая протонная проводимость полимера, составляющего основу электродного материала, является важным фактором для водородно-кислородного топливного элемента, поскольку протон принимает участие в как в анодном процессе окисления водорода, так и в катодном процессе восстановления кислорода.

- Удельная электрическая проводимость полимера при переходе от водородной к солевым формам уменьшается до 4-15 мСм*см-1.

- Следовательно, замена подвижных протонов полисульфонатотетрафенилметациклофаноктола катионами металлов, образующихся в процессах коррозии ТЭ, может сопровождаться снижением электропроводности полимерной фазы и эффективности работы ТЭ в целом.

- Вместе с тем, большая концентрация сильнокислотных S03H-групп в полисульфонатотетрафенилметациклофаноктоле, соответствующая ионообменной ёмкости по NaCl, способствует сохранению высокой протонной проводимости полимера при воздействии продуктов коррозии ТЭ.

Создание высокоэффективных топливных элементов невозможно без применения электродных материалов, обладающих каталитической активностью в реакциях окисления топлива и восстановления кислорода.

Лучшим катализатором электродных реакций в водородных топливных элементах признана платина, но её дефицит в природе и высокая стоимость стимулируют поиски новых каталитических систем.

В частности, предпринимаются попытки заменить часть или всю платину менее дорогими металлами, например, в качестве электрокатализаторов предлагаются [7 - 9]:

- Никель.

- Кобальт.

- Рутений.

- Серебро.

- Высокодисперсные палладий.

Наночастицы металлов в отсутствие носителя, как правило, достаточно быстро агломерируют, в результате чего их каталитические свойства сильно ухудшаются, поэтому представляет интерес иммобилизация нанодисперсных металлов в полимерной матрице.

Присутствие в структуре полисульфонатотетрафенилметациклофаноктола сильнокислотных S03H-групп позволяет вводить в него широкий спектр катионов с последующим получением металло-композитов, обладающих каталитической активностью в окислительно-восстановительных реакциях.

Нами в качестве электродных материалов ТЭ рассмотрены композиты на матрице полисульфонатотетрафенилметациклофаноктола, содержащие наноразмерные частицы палладии и серебра.

Для оценки возможности использования металлокомпозитов на матрице политетрафенилиметациклофаноктола в качестве электродных материалов ТЭ были измерены электрические потенциалы электродов на их основе, погружённых в водные растворы H2S04, через которые пропускался водород или кислорода.

Результаты потенциометрии приведены на рисунке 4:

Рисунок 4 – Электрические потенциалы электрода, содержащего палладиевосеребряный нанокомпозит в системах

где

- Водный раствор H2SO4 - О2 (1).

- Водный раствор H2SO4 - Н2 (2).

- Водный раствор H2SO4 - О2 (4).

- Измеренные относительно насыщенного хлорсеребряного электрода при 298

- Электрода, содержащего палладиевый нанокомпозит, в системах водный раствор H2SO4 - Н2 (3).

На основании построенных графиков следуют следующие закономерности:

- Электрод на основе палладиевосеребряного композита в системе раствор H2S04 – О2 (рис.3, кривая 1) имеет наибольший потенциал во всём интервале значений pH растворов.

- Потенциалы электродов с палладиевосеребряным и палладиевым композитами в присутствие водорода (кривые 2 и 3) практически не отличаются, уменьшаясь от 0.3 В до 0.2 В при изменении pH раствора от 3 до 0.

- Максимальная разность потенциалов наблюдается между электродом, заполненным палладиевосеребряным композитом, в атмосфере O2 и потенциалами электродов, содержащими палладиевосеребряный или палладиевый композит, в присутствии Н2, погружённых в водные растворы H2S04, pH которых лежит в интервале 0 - 2.

- Сопоставление результатов потенциометрии и сорбционных характеристик изученных нанокомпозитов показывает, что для достижения максимального значения э.д.с. водородного ТЭ на их основе следует использовать отрицательный электрод на базе палладиевого композита в паре с положительным электродом, функциональным материалом которого является палладиевосеребряный композит.

- Максимальная разность потенциалов наблюдается между электродом, заполненным палладиевосеребряным композитом, в атмосфере О2 и потенциалами электродов, содержащими палладиевосеребряный или палладиевый композит, в присутствии Н2, погружённых в водные растворы H2SO4, pH которых лежит в интервале 0 - 2.

Результаты потенциометрии показывают, что для достижения максимального значения э.д.с. водородного ТЭ отрицательный электрод на базе палладиевого композита следует использовать в паре с положительным электродом, функциональным материалом которого является палладиевосеребряный композит.

С применением нанокомпозитов на основе полисульфонатотетрафенилметациклофаноктола изготовлен экспериментальный образец водородного ТЭ электрохимического генератора, принципиальная схема которого приведена на рисунке 2.

В топливном элементе с палладиевым нанокомпозитом в качестве материала отрицательного электрода, на котором идёт окисление водорода, и с палладиевосеребряным композитом в качестве материала положительного электрода, на котором идёт восстановление кислорода, при напряжении 0.6 В плотность тока достигала 0.07 А•см-1.

Основные выводы на основании проведенных исследований:

- Благодаря уникальному строению элементарного звена, высокой протонной проводимости и концентрации сильнокислотных ионогенных групп, полисульфонатотетрафенилметациклофаноктол представляет интерес как матрица металлополимерных композитов, перспективных для использования в качестве новых электродных материалов водородного ТЭ.

- Так, полисульфонатотетрафенилметациклофаноктол, содержащий нанодисперсный палладий, может быть использован как функциональный материал для отрицательного электрода, полисульфонатотетрафенилметациклофаноктол, содержащий наноразмерные частицы палладия и серебра - как функциональный материал положительного электрода водородного ТЭ.

Список литературы

- Коровин Н.В. Электрохимическая энергетика, Москва, Энергоатомиздат, 1991 год, страница 264.

- Электрохимические генераторы / Н.С. Лидоренко, Г.Ф. Мучник, Москва, Энергоиздат, 1982 год, страница 430.

- Патент на изобретение №2291171. Способ получения полимерного катионита / Г.Н. Альтшулер, Л.П. Абрамова, О.Г. Альтшулер. - Опубл. В Б.И., 2007. - №1. – 296 с.

- Novel network polymers based on calixresorcinarenes / H.N. Altshuler [и др.] // Macromol. Symposia, - 2002. - V.181. - №1. - P.1-4.2.

- Soli d phase nanoreactor based on polycalix[4]resorcinarene for catalytic processes with parti cipati on of hydrogen and oxygen / L. Sapozhnikova, O. Altshuler, N. Malyshenko, G. Shkurenko, E. Ostapova, H. Altshuler. // Int. J. Hidr. Energy, - 2011. - V.36 / - №1. — P.1259-1263

- Потенциал медьсодержащего редоксида / T.А. Кравченко, Н.В. Соцкая, В.А. Крысанов // Журнал физической химии, 2001 год,  том 75, №4, страницы 134-138.

- Nanoporous PdCo Catalyst for Microfuel Cells: Electrodeposition and Dealloying / K. Lee, O. Savadogo, A. Ishihara, S. Mitsushim a, N. K amiya, K. Ota, / / J. Electrochem. Soc., - 2006. - V. 153. - P.A20 - A24.

- Scanning electrochemical microscopy characterization of bimetallic Pt-M (M= Pd, Ru, Ir) catalysts for hydrogen oxidation / Yu-Ching Weng, Cheng-Tse Hsieh // Electrochim. Acta, 2011 - V.56. P. 1932-1940.

- Synthesis of carbon-supported Pd-Sn catalyst by ultrasonic irradiationfor oxygen reduction reaction / J. Kima, T. Montmab, T. Osakaa // J. Power Sources, 2009. - V.l 89. - P. 909-915.

- Лучшие энергосберегающие дома.

Источник: Полисульфонатотетрафенилметациклофаноктол как основа новых электродных материалов для водородного топливного элемента / Е.В. Остапова, Г.Н. Альтшулер // Вестник КузГТУ, 2013 год, №2, страницы 79-82.